氧化石墨烯粉体（GO-1）

产品简介：

本产品采用Hummers法工艺制备而成。该氧化石墨烯产品尺寸更小，单层率高，纯度高，易于分散。本产品适用于橡胶、塑料、纤维等改性和原位聚合领域。

技术指标：

| 特性 | 典型值 | 测试方法 |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 棕黑色片状 | 目测 |
| 单层率,% | >50 | TEM统计 |
| 平均厚度，nm | <1.5 | AFM |
| 片径D50,μm | ≤4.0 | 激光粒度仪 |
| 比表面积m2/g | 300~400 | BET氮气吸附 |
| 灰分（1100℃）% | ≤0.1 | 高温灼烧 |
| 碳氧比 | 1.2~1.5 | 元素分析仪 |

特点及优势：

●片层尺寸小

●单层率高

●分散状态佳

●力学性能优异

●成本低

应用领域：

●高分子增强

●原位聚合

●其他

包装方式：

瓶装/桶，规格：10g/100g/1kg。

健康与安全：

石墨烯粉体质量轻、颗粒细，易产生扬尘，容易通过呼吸道进入到人体，造成对肺部的损伤。建议使用时佩戴防尘口罩。

储存与使用：

储存有效期：18个月；

储藏条件：本产品在空气中具有吸湿性，请注意密封保存，并注意防潮；

使用建议：本产品可在水或乙醇、丙酮、NMP等有机溶剂中良好分散。