|  | 石墨烯粉体产品说明书 |  |
| --- | --- | --- |
| 适用型号：HB-1 |  |  |
| 产品简介： |  |  |
| 该产品采用电化学工艺制备，实现了石墨烯材料的低成本、低污染规模化生产。该工艺工序简单，易于放大，使石墨烯表面得到适度氧化，具有较好的亲水亲油性能。本产品具有较大的片径厚度比、良好的导电性及分散性，可广泛应用于重防腐涂料、散热涂料、增强复合材料等领域。 |  |  |
| 技术指标： |  |  |
| 特性; 典型值; 测试方法. 平均层数; ≤10; 光学显微分析. 片径; 1~20μm; 光学显微分析. 薄膜电导率; ≥300S/cm; 四探针测试. 碳氧比; 6~10; X射线光电子能谱. 水分; ≤3.0%; 烘干法. 灰分; ≤1.0%; 高温灼烧. 外观; 黑灰色; 目测. |
| 特点及优势： |  |  |
| - 片层尺寸大 - 良好的分散性 - 耐化学腐蚀性优良 |  |  |
| 应用领域： |  |  |
| 重防腐涂料领域、能源存储、复合材料领域 |  |  |
| 包装方式： |  |  |
| 塑料桶装，规格20g/罐、1Kg/桶 |  |  |
| 健康与安全： |  |  |
| 石墨烯粉体质量轻、颗粒细，易产生扬尘，容易通过呼吸道进入到人体，造成对肺部的损伤。建议使用时佩戴防尘口罩。 |  |  |
| 如想了解更多产品讯息请关注公司网站：http://www.carbonene.com/ |  |  |